ООО «НМК-ХОЛДИНГ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЮЩИЙ ПРЕПАРАТ

НМК-КОМБИ

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Генеральный директор ООО

«НМК-ХОЛДИНГ»

____________С.М. Медведев

"_____"___________2006

Москва

2006 г.

ВВЕДЕНИЕ

В основу инструкции положены результаты лабораторных исследований, стендовых и производственных испытаний технических моющих препаратов типа МЛ  в технологических процессах очистки нефтеналивных емкостей, резервуаров, грузовых танков нефтеналивных судов, машин и деталей; инструктивные материалы Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН, ГОСНИТИ, ЮЖНИИМФ, ВНИИ ЖТ по технике и технологии очистки емкостей, машин и деталей, включая материалы, полученные в ходе многолетнего промышленного использования технических моющих препаратов МЛ-6, МЛ-72, МЛ-80 и МЛ-80Д; гигиеническая и токсикологическая характеристика препаратов типа МЛ, выполненная НИИГВТ Минздрава России; результаты исследования биоразлагаемости компонентов препаратов типа МЛ, проведенного Институтом хлорной промышленности, результаты исследования влияния растворов препаратов типа МЛ на гидробионты, проведенного в Институте океанологии РАН, результаты токсикологических исследований препаратов типа МЛ, выполненных ВНИРО.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технический моющий препарат НМК-КОМБИ предназначен для химико-механической очистки:

1.1.1. нефтеналивных емкостей, резервуаров, цистерн от остатков нефтей и нефтепродуктов;

1.1.2. грузовых танков нефтеналивных судов от остатков нефтей, нефтепродуктов, животных и растительных жиров;

1.1.3. автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин, их агрегатов и деталей от масляно-грязевых отложений и остатков горюче-смазочных материалов;

1.1.4. промышленного оборудования и металлических изделий от остатков масел, смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей.

1.2. Препарат НМК-КОМБИ рекомендуется применять в виде слабоконцентрированных водных растворов (0,5-2,0 г/л) при струйном, пароструйном и пароводоструйном способах обработки поверхностей.

1.3. Для приготовления растворов технического моющего препарата НМК-КОМБИ можно применять как пресную, так и морскую воду с содержанием минеральных солей до 35 г/л.

1.4. Применение препарата НМК-КОМБИ обеспечивает возможность:

1.4.1. очистки нефтеналивных емкостей, резервуаров, цистерн, грузовых танков нефтеналивных судов от остатков нефтей, нефтепродуктов, животных и растительных жиров по замкнутому циклу без каскадирования моющего раствора, т.е. позволяет многократно и интенсивно использовать одну порцию моющего раствора без сброса в процессе очистки загрязненных нефтепродуктами или жирами промывочных вод;

1.4.2. получения высокого качества очистки нефтеналивных емкостей и грузовых отсеков танкеров без дополнительных энергозатрат, достаточного для использования очищенной емкости под смену груза, для приема чистого балласта, перевозки пищевых продуктов (сахар-сырец, зерно), производство ремонтных работ с применением открытого огня, а также получения регламентированного ГОСТ 1862-78 качества очистки поверхностей машин и деталей;

1.4.3. сбора отмываемых продуктов и улучшения их качества за счет снижения непосредственно в процессе очистки их обводненности и уменьшения содержания механических примесей;

1.4.4. дегазации емкостей в процессе их очистки;

1.4.5. снижения энергоемкости процесса очистки и сокращения расхода топлива за счет уменьшения длительности процесса очистки, исключения предварительной пропарки емкостей, многократного использования каждой порции горячего моющего раствора с небольшой компенсацией тепловых потерь в замкнутой технологической схеме;

1.4.6. сокращения стоимости и трудоемкости процесса очистки.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Технический моюще-деэмульгирующий препарат НМК-КОМБИ состоит из биохимически разлагаемых поверхностно-активных веществ с активирующими добавками.

2.2. Препарат НМК-КОМБИ имеет жидкую консистенцию средней вязкости, желто-коричневый цвет. Поставляется в бочках или канистрах с герметичной укупоркой. Допускается наличие пены и небольшого осадка.

2.3. Препарат НМК-КОМБИ хорошо растворяется в пресной и морской воде.

2.4. Препарат НМК-КОМБИ обладает высокой поверхностной активностью и моющей способностью, солюбилизирующими, пептизирующими, эмульгирующими и антиресорбционными свойствами, расклинивающим действием на границе нефти с твердыми поверхностями, ограниченной пенообразующей способностью, регулируемыми реологическими свойствами, оптимальной стабилизирующей способностью, причем эти свойства сохраняются в пресной, морской и пластовой воде и реализуются в широком интервале температуры. Он проявляет максимальное моющее действие в виде водных растворов концентрацией 0,5 - 2,0 г/л (интервал - в зависимости от типа загрязняющих веществ и конструкции моечного оборудования).

2.5. Водный раствор препарата НМК-КОМБИ, благодаря физико-химическим свойствам композиции входящих в него поверхностно-активных веществ, при механическом и тепловом воздействии образует с отмываемыми остатками нефтепродуктов (или жиров) легкотекучую эмульсию, которая при кратковременном отстое самопроизвольно распадается: обезвоженный (до следов - 4%) нефтепродукт (или  жир) всплывает, а в нижней части остается незагрязненный моющий раствор, пригодный к дальнейшему использованию. Деэмульгирующие свойства препарата НМК-КОМБИ наиболее интенсивно проявляются при использовании его растворов при температуре около 60о С.

2.6. Водородный показатель (рН) 1%-ного водного раствора моющего препарата НМК-КОМБИ равен 7-9.

2.7. Водные растворы препарата НМК-КОМБИ  не оказывают отрицательного воздействия на лакокрасочные защитные покрытия металла и не отмывают их с поверхностей.

2.8. Использование моющего препарата НМК-КОМБИ  снижает коррозионную активность очищающей среды по отношению к металлам и сплавам и не вызывает накипеобразрования в теплообменниках моечного оборудования.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОЮЩЕГО ПРЕПАРАТА НМК-КОМБИ ДЛЯ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НЕФТЕНАЛИВНЫХ ЕМКОСТЕЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН И ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ.

3.1.	Очистка нефтеналивных емкостей, резервуаров, цистерн и грузовых танков нефтеналивных судов раствором препарата НМК-КОМБИ  производится по замкнутой схеме: отстойный танк (емкость для приготовления, хранения и нагрева моющего раствора) - насос для подачи моющего раствора - противоточный скоростной подогреватель раствора (желательно) - трубопроводы и шланги - моечные машинки (гидромониторы) - очищаемая емкость (танк) - трубопровод - откачивающий (грузовой или зачистной) насос или зачистной эжектор - отстойный танк.

3.2. Применяемые системы, механизмы и моечное оборудование должны обеспечивать:

3.2.1. замкнутую схему движения моющего раствора;

3.2.2. заданную температуру (до 60-85оС), расход и напор моющего раствора;

3.2.3. своевременную и полную откачку эмульсии из очищаемой емкости;

3.2.4. возможность сбора отслоившихся в отстойном танке (емкости) нефтепродуктов и жиров;

3.2.5. контроль и регулирование технологических параметров процесса очистки.

3.3. Моющий раствор препарата НМК-КОМБИ может быть приготовлен в любой технологической емкости (резервуаре, танке, баке) необходимого объема, связанной с очищаемой емкостью замкнутой системой, удовлетворяющей требованиям п.3.1. настоящей инструкции.

3.4. Количество моющего раствора, необходимого для проведения очистки, должно быть не менее утроенной часовой производительности одновременно работающих моечных машинок (гидромониторов).

Если предполагаемое время непрерывной очистки емкости (группы танков) превышает 60 часов, количество моющего раствора определяется по формуле

Vp=q . n . t / 15, м 3						(3.4.1.)

где:  g - расход раствора через одну машинку при рабочем давлении, м3/ч  ( см. табл. 3.4.1.);

n	- количество одновременно работающих машинок;

t	- продолжительность работы моечных машинок, определенная в соответствии с табл. 3.4.1. и планом работы по очистке емкостей;

15 – минимальная кратность использования одной порции раствора препарата НМК-КОМБИ.

3.5. Объем технологической емкости (отстойного танка) должен быть не менее суммы объемов: моющего раствора, необходимого для проведения очистки; идущего на заполнение технологических коммуникаций; остающегося в очищаемой емкости после откачки; образующейся в емкости пены и отмываемых нефтепродуктов (жиров).

Для создания лучших условий распада эмульсии, образующейся в процессе очистки, желательно, чтобы высота столба моющего раствора в отстойном танке была не ниже 3-5 м.

3.6. Выбор концентрации препарата НМК-КОМБИ в растворе производится в зависимости от вида отмываемых нефтеостатков (остатков жиров), назначения очистки, солености воды, степени загрязненности отмываемой емкости (танка) и длительности предшествующей эксплуатации без очистки.

Таблица 3.4.1.

Расход моющего раствора через моечные машинки

| Индекс моечной машинки (гидро- монитора) | Кол-во сопел, шт. | Диаметр сопла мм | Давление моющего раствора перед машинкой, кгс/см2 | Расход моющего раствора, м3/час | Продолжи-тельность одного цикла работы, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ММ-3 | 2 | 11 | 12-16 | 32-35 |  |
| ММ-4 | 2 | 11 | 6-10 | 23-29 | 14 |
| ОК-ЦНИИ | 3 |  | 12-15 | 15-20 | 10-8 |
| Г-12Б | 1 |  | 10-12 | 30-33 | 60-45 |
| ММ-4А | 2 | 11 | 6,3-10 | 23.5-29 | 25-20 |
| ММП-2/11 | 2 | 11(13) | 6,3-10 | 23,5-29 (32-40) | 30-20 |
| ММП-2/6 | 2 | 6/7 | 6,3-10 | 6,8-8,6 (8,8-11) | 15-10 |
| ММП-3/11 | 3 | 11 | 6.3-10 | 32-43 | 33-24 |
| ММ-200 |  | 40+10 | 7-12 | 150-200 | 20-30 |
| ММ-200с |  | 40 | 7-12 | 150-200 | 20-30 |

Рекомендуемые концентрации растворов препарата  НМК-КОМБИ даны в табл.3.5.1.

Повышение или снижение концентрации раствора препарата НМК-КОМБИ по сравнению с рекомендуемой в табл. 3.5.1. может вызвать ухудшение качества очистки и увеличение обводненности отмытых остатков груза.

3.7. Вода для растворения препарата должна подаваться при температуре 45 – 50оС в количестве, необходимом для полного растворения, после чего отстойный танк (емкость) заполняется горячей водой до указанного в п. 3.5. объема.

Таблица 3.5.1.

## Рекомендуемые исходные концентрации растворов препарата

НМК-КОМБИ.

| ## Цель очистки | ## Вид хранимого (транс- портируемого) до очистки нефтепродукта (жира) длительность хранения (транспортировки) | ## Концентрация водного раствора НМК-КОМБИ кг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | соленость воды до 20о/оо | соленость воды свыше 20о/оо |
| Смена груза, прием светлых нефтепродук- тов, прием пищевых про- дуктов (зерно, сахар насыпью) | Мазут, сырая нефть, масла на нефтяной основе 1-2 рейса, до 12 месяцев Мазут много рейсов, свыше 12 мес. | 1,5 2,0 | 2,0 2,0 |
| ## Прием чистого Балласта | ## Мазут, нефть | ## 1,0 | ## 1,0 |
| Ремонт с огне- выми работа- ми | Сырая нефть, мазут | 1,5 | 1,5 |
| Смена груза | Животные и раститель- ные жиры, китовый жир | 0,5 | 1,0 |

3.8. Перед проведением очистки раствор желательно перемешать по замкнутому циклу насосом в течение 1-2 часов для достижения однородной концентрации во всем объеме.

Одновременно следует прокачать свежим раствором моечные магистрали.

3.9. Температура моющего раствора, подаваемого к машинкам (гидромониторам) должна поддерживаться в пределах 60-85оС. При очистке емкостей от остатков животных и растительных жиров температура должна поддерживаться в пределах 50-65 оС.

3.10. Температура раствора в отстойном танке (емкости) должна быть около 60оС, что способствует более интенсивному и полному распаду эмульсии на чистый раствор и обезвоженный нефтепродукт.

3.11. Время очистки (танка) зависит от высоты емкости и конструкции набора в ней (и в связи с этим, от выбора необходимого количества положений моечных машинок по высоте емкости); от степени загрязненности емкости, определяющей продолжительность работы моечных машинок в каждом положении.

В табл. 3.6.1. приведены ориентировочные данные о количестве одновременно работающих в грузовом танке среднетоннажного  танкера моечных машинок, их положения в зависимости от высоты танка и конструкции набора в нем, а также продолжительность машинок.

3.12. Качество очистки емкости, особенно наиболее загрязненной ее части - днища, в значительной степени зависит от интенсивности откачки загрязненного моющего раствора (эмульсии) из емкости. Не удаленная из емкости эмульсия препятствует воздействию струи моющего раствора на донные отложения и вторично может загрязнять стенки и днище, расслаиваясь в очищаемой емкости.

Откачка эмульсии из очищаемой емкости должна быть непрерывной и полной.

3.14. После очистки емкости (всех или необходимой группы грузовых танков) эмульсия, собранная в отстойном танке, должна отстаиваться при температуре 60оС не менее 3 часов для более полного отделения эмульгированного нефтепродукта (жира) от моющего раствора и более полного обезвоживания всплывшего на поверхность раствора нефтепродукта (жира).

Таблица 3.6.1.

Ориентировочные данные о продолжительности работы

моечных машинок в грузовом танке

| Кол-во одновре- менно ра- ботающих машинок | Положение моечных машинок | Продолжительность работы машинок в каждом положении, мин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при очистке танка для приема чистого балласта, пищевые грузы, ремонт | при очистке танка под светлые неф- тепродукты, |
| 2-4 | Первое - посередине расстояние между палубой и верхним стрингером | 20-25* | 20-25* |
| 2-4 | Последующие - посередине расстояния между каждым стрингером | 20-25* | 20-25* |
| 2-4 | Последнее - между ниж- ним стрингером и днищем | 40-50** | 40-50** |
| 1 | То же (домыв) | 20-25* | 20-25* |

______________________________

*     - не менее продолжительности одного цикла работы моечной

машинки (см.табл. 3.7.1.).

**  - не менее продолжительности двух циклов работы моечной

машинки

3.15. Отработанный раствор моющего препарата  НМК-КОМБИ может содержать от 10 до 350 мг/л эмульгированных нефтепродуктов и до 300 мг/л поверхностно-активных веществ.

4.ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОЮЩЕГО ПРЕПАРАТА НМК-КОМБИ ДЛЯ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МАШИН, ИХ АГРЕГАТОВ, СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ, ДЕТАЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Химико-механическая очистка автомобилей, тракторов, транспортных и сельскохозяйственных машин, их агрегатов, сборочных единиц, деталей и промышленного оборудования (далее - “машин и деталей”) раствором моющего препарата НМК-КОМБИ  производится на специализированных стационарных пунктах, в полевых условиях, в мастерских, на промышленных предприятиях при техническом обслуживании, расконсервации, ремонте и подготовке машин и деталей к хранению.

4.2. Применение моющего препарата  НМК-КОМБИ  в процессах очистки наружных поверхностей машин и деталей от масляно-грязевых отложений, остатков масел, топлива и смазок, повышает производительность и качество работ, снижает энергозатраты на процесс очистки, обеспечивает возможность многократного использования моющего раствора.

4.3. Очистка машин и деталей раствором моющего препарата НМК-КОМБИ, в зависимости от применяемого моечного оборудования, объемов работ, номенклатуры очищаемых объектов и их габаритов, может производиться по замкнутой технологической схеме с многократным использованием каждой порции моющего раствора, а также, при отсутствии возможности или целесообразности обеспечить замкнутый цикл, - по незамкнутой технологической схеме с однократным использованием моющего раствора.

4.4. При организации работ по очистке машин и деталей раствором НМК-КОМБИ следует руководствоваться положениями ГОСТ 18206-78 “Машины для мойки тракторов, двигателей, их агрегатов, сборочных единиц и деталей. Типы и основные параметры. РТМ 70.0001-023-74 “Тракторы. Очистка.”; “Рекомендаций по применению новых средств очистки машин и деталей при ремонте”. М., ГОСНИТИ, 1975, а также действующий ведомственной и заводской технологической документацией.

При этом рекомендуется использовать пароводоструйную установку ОМ-3360-КГКБ-ГОСНИТИ, моечную установку ОМ-5179-КГКБ-ГОСНИТИ, моечную установку М-203 или другие пароструйные и пароводоструйные установки типа СМ по ГОСТ 18206-78; передвижные механизированные агрегаты АТУ-А, АТУ-ПД, АТУ-С, АТУ-4822, автопередвижную мастерскую МПР-817; моченые машины ОМ-7459-ГОСНИТИ, ОМ-8036М, ОМ-8036, 1152В, 01-К, М-206-ГИПРОАВТОТРАНС, ОМ-01, ОМ-4610-КГКБ-ГОСНИТИ или другие стационарные камерные моечные машины типа СК по ГОСТ 18206-78.

4.5. Раствор препарата НМК-КОМБИ  для очистки машин и деталей готовится на пресной воде.

4.6. Средняя рабочая концентрация моющего препарата  НМК-КОМБИ  в пароводяной или водной струе, в зависимости от вида загрязнения и степени загрязненности очищаемой поверхности, должна быть в пределах 0,5-2,0 г/л.

4.6.1. Для получения рекомендуемой рабочей концентрации раствора НМК-КОМБИ  при использовании пароструйных и пароводоструйных установок с эжекцией моющего раствора, в баках этих установок готовится концентрированный 10-40%-ный водный раствор препарата НМК-КОМБИ, который в соответствующей пропорции эжектируется в водную или пароводяную струю. При очистке сильно загрязненных деталей в начальный период целесообразно нанести на очищаемую поверхность концентрированный (до 5г/л в струе) раствор препарата НМК-КОМБИ  и, после 3-5-минутной выдержки, смыть его водной или пароводяной струей.

4.6.2. При использовании стационарных струйных моечных машин рабочая концентрация раствора моющего препарата НМК-КОМБИ в баках - отстойниках должна быть 0,5-2,0 г/л.

4.7.Оптимальная температура раствора НМК-КОМБИ определяется в зависимости от характера удаляемых загрязнений и режимных параметров процесса очистки (параметров моечного оборудования). Она может составлять от 200С (для удаления пылегрязевых и масляногрязевых отложений с использованием высоконапорных водоструйных установок) до 85 оС.

4.8. Машины и детали, промытые раствором НМК-КОМБИ, ополаскивать не обязательно.

4.9. Перед сливом в промышленную канализацию, отработанные растворы моющего препарата НМК-КОМБИ  следует подвергнуть очистке от нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) на очистных сооружениях ремонтных предприятий в соответствии с требованиями раздела 5.

5. ОЧИСТКА ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТА

НМК-КОМБИ   И УТИЛИЗАЦИЯ ОТМЫТЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

5.1. Отработанный раствор моющего препарата НМК-КОМБИ  может быть использован для очистки емкостей или деталей повторно. Для этого, при необходимости, следует удалить с его поверхности всплывший нефтепродукт, очистить от основного количества механических примесей и эмульгированных нефтепродуктов методами отстоя и фильтрации и откорректировать концентрацию препарата до рекомендуемых значений.

5.2. В случаях, когда отработанный раствор препарата технически и экономически нецелесообразно использовать повторно, его следует сдать на очистные сооружения и очистить до остаточного содержания нефтепродуктов и СПАВ, регламентированного актами государственных органов РФ, межведомственными и внутриведомственными документами.

5.3.Очистку отработанных растворов препарата НМК-КОМБИ при необходимости можно проводить в судовых условиях с использованием судовых сепараторов. При этом слив очищенных растворов за борт следует производить в соответствии с требованиями действующих российских, международных и региональных соглашений, внутренних законов и правил государств.

5.4. Допустимая концентрация нефтепродуктов и СПАВ в сбрасываемых отработанных растворах препарата НМК-КОМБИ  должна определяться расчетным путем в соответствии с “Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами”, предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей.

При расчетах следует учитывать, что в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей предельно допустимая концентрация нефти и нефтепродуктов в растворенном и эмульгированном состоянии составляет 0,05 мг/л. Предельно допустимая концентрация препарата НМК-КОМБИ в этих водах составляет 0,5 мг/л)

Предельно-допустимая концентрация препарата НМК-КОМБИ в воде водных объектов СССР, используемых для рыбохозяйственных целей составляет 0,5 мг/л.

5.5. Очистку отработанных растворов препарата НМК-КОМБИ от нефтепродуктов, механических примесей и ПАВ можно производить методами отстоя, фильтрации, флотации и коагуляции.

Наиболее эффективен комбинированный способ очистки растворов, включающий последовательные операции отстоя (гравитационной сепарации), электрообработки, электрофлотации при плотности тока 50-60 мА/см2 и флотоотстоя. Этот способ позволяет очистить отработанные растворы препарата НМК-КОМБИ (независимо от исходного содержания загрязняющих веществ) до остаточного содержания нефтепродуктов 1-10 мг/л, СПАВ до 8-60 мг/л, механических примесей до 1,8-2,1 мг/л. Последующая фильтрация растворов через активированный уголь или природные мезопористые угли позволяет очистить растворы НМК-КОМБИ  до остаточного содержания нефтепродуктов, не превышающего 1 мг/л.

При использовании растворов препарата НМК-КОМБИ  на пресной воде (для очистки деталей машин) рекомендуется очищать их методом отстоя с последующей ультрафильтрацией.

5.6. Нефтепродукты, собранные в результате очистки емкости (грузовых танков нефтеналивного судна) от остатков сырой нефти и темных нефтепродуктов раствором моющего препарата НМК-КОМБИ, в основном соответствуют требованиям ГОСТ 10585-63 на нефтяное топливо (мазут).

В отдельных случаях, при нарушении технологических режимов очистки, при смешении остатков темных и светлых нефтепродуктов, при высокой концентрации в нефтеостатках асфальто-смолистых компонентов и механических примесей, содержание воды и зольность отмытых нефтепродуктов, а также температура вспышки могут превышать нормы этого ГОСТа.

5.7. Наличие препарата НМК-КОМБИ в отмытых нефтепродуктах не ухудшает их физико-химической характеристики и не сказывается отрицательно на их эксплуатационных качествах.

5.8. Нефтепродукты, собранные в результате очистки грузовых танков нефтеналивного судна (емкости) от остатков сырой нефти и темных нефтепродуктов могут быть использованы в судовых условиях в качестве добавки к судовому котельному топливу (или к топливу для стационарных котельных установок); добавлены к перевозимому (хранимому) нефтепродукту путем равномерной дозировки в частично заполненные грузом танки в количестве, обеспечивающем средневзвешенное содержание воды, механических примесей и золы в смеси, соответствующее требованиям ГОСТ на перевозимый груз или параметрам, лимитирующим отгрузку нефтепродукта на экспорт.

5.9. Вопрос о возможности, количестве и технологии добавки отмытых нефтепродуктов к топливу или грузу решается на основании лабораторных анализов отмытых нефтепродуктов и топлива (или груза).

5.10. При отсутствии возможности использования отмытых нефтепродуктов на судне, они могут быть сданы:

5.10.1. в специальные емкости нефтебаз;

5.10.2. вместе с отработанным раствором НМК-КОМБИ  на береговые очистные сооружения (при отсутствии специальных береговых емкостей нефтебаз);

5.10.3. в специальные емкости плавсредств для сбора с судов загрязненных нефтепродуктами вод с последующей сдачей в специальные емкости нефтебаз или на береговые очистные сооружения.

5.11. Растительные и животные жиры, собираемые в результате очистки танков рыбопромысловых судов и танков, могут быть использованы в качестве технических жиров.

6. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МОЮЩЕГО ПРЕАПАРАТА  НМК-КОМБИ В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ НЕФТЕНАЛИВНЫХ ЕМКОСТЕЙ, МАШИН И ДЕТАЛЕЙ

6.1. При производстве работ по очистке нефтеналивных емкостей, машин и деталей необходимо строго соблюдать требования директивных документов и действующей технологической документации по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии:

6.1.1. “Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию”, утвержденных Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР № 554-65 от 23.11.65 г.

6.1.2. “Правил техники безопасности на судах морского флота”.

6.1.3. “Временных правил техники безопасности и производственной санитарии при выполнении работ по очистке судов от остатков нефтепродуктов”, утвержденных постановлением Президиума ЦК профсозов рабочих морского и речного флота.

6.1.4. Инструкций по технике безопасности для мойщиков, работающих на моечных установках и машинах.

6.2. Применение моющего препарата НМК-КОМБИ в процессах очистки нефтеналивных емкостей, машин и деталей не вызывает необходимости введения дополнительных требований по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕПАРАТА НМК-КОМБИ В МОЮЩЕМ РАСТВОРЕ

7.1. Определение содержания препарата НМК-КОМБИ в растворе производится для контроля исходной и текущей концентрации моющего раствора, а также для контроля остаточной концентрации препарата (СПАВ) в отработанных моющих растворах, подлежащих сливу на очистные сооружения или в водоемы.

7.2. Концентрацию препарата НМК-КОМБИ в растворе определяют по содержанию в нем СПАВ.

7.3. Концентрацию СПАВ в растворе рекомендуется определять по методике ГОСТ 22567.6 “Средства моющие синтетические. Метод определения содержания поверхностно-активных веществ”.

Содержание препарата НМК-КОМБИ  в моющем растворе определяют по формуле:

С=П.100/59, %                                                                             (7.6.2)

где П - суммарное содержание ПАВ в моющем растворе,

С - содержание препарата НМК-КОМБИ в моющем растворе, %.

### О Г Л А В Л Е Н И  Е

Введение										2.

1 Назначение и способы применения						3

2. Техническая характеристика							4

3. Технология применения моющего препарата НМК-КОМБИ для химико-механической очистки нефтеналивных емкостей, резервуаров, цистерн и грузовых танков нефтеналивных судов								5

4. Технология применения моющего препарата НМК-КОМБИ  для химико-механической очистки машин, их агрегатов,  сборочных единиц, деталей и промышленного оборудования								11

5. Очистка отработанных растворов препарата  НМК-КОМБИ и утилизация отмытых нефтепродуктов									13

6. Охрана труда, техника безопасности и санитарно-гигиенические требования при применении моющего препарата  НМК-КОМБИ в процессах очистки нефтеналивных емкостей, машин и деталей.						15

7. Определение концентрации препарата НМК-КОМБИ в моющем растворе    16